HWA NANO

Dátum vydania: 10.1.2021

Počet strán: 3

TECHNICKÝ LIST

HWA NANO

Dvojzložková bezfarebná epoxidová živica s nízkou viskozitou so širokým spektrom aplikácií v systémoch HWA.

CHARAKTERISTIKA

Nízka viskozita.

Vysoká transparentnosť.

Dobrá penetrácia betónových podkladov.

Vynikajúca priľnavosť k rôznym podkladom. Chemická a mechanická odolnosť.

Jednoduchá aplikácia.

Univerzálny výrobok so širokým použitím.

URČENIE

Slúži na penetráciu (impregnáciu/uzavretie/zakonzervovanie) zalievaného predmetu, aby sa predišlo úniku vzduchových bubliniek v odliatku. Nie je vhodná na hrubšie odlevy, ako 5mm.

Spojivo na prípravu epoxidovo kremenných poterov.

Spojivo na prípravu vyrovnávacích mált.

Penetrácia predmetov a dreva pred odlievaním odliatku.

ATEST/NORMY

Ako súčasť systému systémov HWA:

Spĺňa požiadavky normy  EN 13813 Spĺňa požiadavky normy  EN 1504-2

ZLOŽENIE

Zložka A - modifikovaná epoxidová živica

Zložka B - tužidlo pre epoxidovú živicu

Miešací pomer  - 100 : 50

BALENIE

1,5 kg - Zložka A 1,0kg - Zložka B 0,5 kg

6 kg – Zložka A 4,0kg – Zložka B 2 kg

SKLADOVANIE

Uchovávajte v továrensky uzavretých obaloch, v podmienkach bez vlhkosti, mrazu a kontaktu s ohňom — max. 12 mesiacov. V prípade kryštalizácie by sa materiál mal zahriať na teplotu 40 oC a počkať, kým kryštalizácia úplne nezmizne. Vzniknutá situácia nemá vplyv na technické parametre materiálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HUSTOTA Zložka A - 1,14 kg/dm3 (+25 oC) HUSTOTA Zložka B - 1,07 kg/dm3 (+25 oC)

HUSTOTA zložiek A + B - 1,08 kg/dm3 (+25 oC)

TVRDOSŤ A+B (14 dní) – 82-84 SHORE

PRIETOKOVÝ ČAS A + B - 30 s (Fordov kelímok 8 mm pohár +25 oC)

APLIKÁCIA

PODMIENKY:

TEPLOTA PROSTREDIA min.10 oC max. 30 oC

TEPLOTA PODKLADU min. 10 oC max 30 oC a min. 3 oC vyššia ako teplota rosného bodu

TEPLOTA ZLOŽIEK (A,B) min. 20 oC max 40 oC

VLHKOSŤ VZDUCHU max. 75%

MIEŠANIE:

Materiály určené na použitie by mali mať teplotu min. 25-30 oC. Ideálna teplota nezmiešaných zložiek A a B je 25-30 oC, vtedy je viskozita najnižšia, čiže bublinky sa odparia najrýchlejšie. V čistej nádobe zmiešajte zložku A so zložkou B v pomere A:B - 100:50.  Miešajte pomaly miešadlom asi   3-5 min. (Aby sa zabránilo nadmernému prevzdušňovaniu materiálu, odporúča sa použiť turbínové miešadlo s rýchlosťou približne 300-400 ot/min.) Vzhľadom na prebiehajúcu chemickú reakciu je potrebné materiál po zmiešaní ihneď aplikovať pretože začína tuhnúť. Nenechávajte zmiešaný materiál v balení.

SPRACOVATEĽNOSŤ

SPRACOVATEĽNOSŤ PRI TEPLOTE 25 oC je cca 60 — 85 min

PODKLAD

TEPLOTA min. 20-25 oC

PEVNOSŤ V ŤAHU ~ 1,5 MPa (test pull-off)

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie je ihneď po použití potrebné očistiť rozpúšťadlom typu acetónu alebo xylénu.

ZAŤAŽENIE

ĽAHKÉ ZAŤAŽENIE - PLNÉ ZAŤAŽENIE

| TEPLOTA PODKLADU | ~ | 72 h | ~ | 6 dní | ~ | 10 dní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEPLOTA PODKLADU | ~ | 24 h | ~ | 4 dni | ~ | 7 dní |
| TEPLOTA PODKLADU 30 oC | ~ | 12 h | ~ | 2 dni | ~ | 5 dní |

BEZPEČNOSŤ

HWA NANO je potrebné používať len vo vetraných priestoroch. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Počas aplikácie sa bezpodmienečne odporúča používať ochranné okuliare, rukavice a pracovné odevy. V priebehu práce je zakázané používať otvorený oheň, ako aj vykonávať akúkoľvek prácu, ktorá je jeho zdrojom.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Vyššie uvedené informácie o materiáli HWA NANO a najmä o navrhovanom rozsahu použitia a aplikačných metódach sú uvedené v dobrej viere na základe nášho súčasného stavu poznania. Vyššie uvedené technické údaje sú založené na laboratórnych testoch a skúškach. Vzhľadom na nedostatočnú kontrolu nad skutočnými podmienkami, metódou a kvalitou použitia materiálu si spoločnosť HWA vyhradzuje, že údaje obsiahnuté v tomto technickom liste, ako aj nepísomné ústne poradenstvo nemusia poskytnúť dôvody pre bezpodmienečnú zodpovednosť výrobcu. Podrobnejšie informácie nájdete v technických listoch systému. Pri vydaní tohto technického listu strácajú predchádzajúce listy platnosť.

HWA s.r.o.

J. Bottu 420/44

95618 Bošany

Email: info@hwa.sk

Tel.: +421 915 666 245

E-shop: www.hwa.sk