Pokyny pre Vinnie's oleje a vosk

Vinnie's UPO

Vinnie's oil UPO je náš základový olej, ktorý sa najčastejšie používa ako prvá vrstva na čistý povrch dreva. Pozostáva zo 16 za studena lisovaných olejov a 2 voskov. Olej preniká pod povrch dreva a spôsobuje že drevo napučiava, zatiaľ čo vosk účinne uzatvára póry pod povrchom. Ideálne používať spolu s naším voskom, ktorý je najtvrdším voskom na trhu a zároveň poskytuje neuveriteľne robustnú ochranu vrchnej časti povrchu.

1. Brúsenie: Drevo obrúste a vyčistite povrch. Potom vlákna poprášte vodou (na povrch naneste trochu vody a počkajte, kým sa odparí, aby sa vlákna zdvihli). Toto treba opakovať medzi každým výbrusom. Ideálne výsledky pri výbruse do P240.

2. Vinnie's olej UPO dôkladne premiešame a nanesieme tak, aby bol celý povrch pokrytý. Nanášame v tenkých vrstvách.

3. Pri matných povrchoch počkajte asi 2 hodiny (na dosiahnutie najlepších výsledkov však počkajte do nasledujúceho dňa), pri leštených povrchoch počkajte 40-50 minút. Nakoniec dôkladne zotrieť alebo vyleštiť. Pred použitím počkajte 5 dni

4. Opakujte 2 – 3 vrstvy na namáhaných plochách. Namáhané povrchy sa prednostne kombinujú s Vinnie's Vax.

Vinnie's UNI

Vinnie's olej UNI je náš všestranný olej, ktorý pozostáva z niekoľkých rôznych olejov lisovaných za studena a 3 rôznych voskov, ktorý drevo nezafarbí, ale dodá mu len krásny lesk. S výhodou sa používa na svetlých druhoch dreva, pri ktorých nechcete želatínový efekt, napríklad na brezovom dreve. Použite ho ako jednovrstvový alebo ako údržbový olej. Ak používate UNI len na drevený povrch, potom sa odporúča nahriať na prvú vrstvu

aby lepšie prenikla do dreva. Druhá vrstva by mala byť aplikovaná za studena.

1. Brúsenie: Drevo obrúste a očistite povrch. Potom vlákna poprášte vodou (na povrch naneste trochu vody a počkajte kým sa neodparí, aby sa vlákna zdvihli). Toto opakujte medzi každým výbrusom. Ideálne výsledky pri výbruse do P240.

2. Vinnie's olej UPO dôkladne premiešame a nanesieme tak, aby bol celý povrch pokrytý. Nanášame v tenkých vrstvách.

3. Počkajte NAJMENEJ 3 hodiny. Na dosiahnutie najlepších výsledkov však počkajte do nasledujúceho dňa. Nakoniec dôkladne zotrieť alebo zaleštiť. Pred použitím počkajte 5 dni

4. Opakujte 2 – 3 vrstvy na namáhaných plochách. Ak ide o refiniš nanášajte 1-2 vrstvy.

Vinnie's VOSK

Vinnie's WAX je najtvrdší vosk na trhu a je určený ako doplnkový alebo udržiavací vosk a na

povrchy upravené UPO alebo UNI. Vďaka tvrdosti a koncentrácii vosku dáva neuveriteľnú

a robustnú ochranu na povrch. Kombinácia UPO + VAX vám poskytuje tak silnú ochranu, ako len môžete dostať s výrobkami bezpečnými pre potraviny.

1. Pri práci s UPO alebo UNI postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Môžete tiež použiť akýkoľvek olej, ale s ľanovým olejom napríklad nezískate uzavretie vnútorných pórov pod povrchom a ochrana sa výrazne zhorší, vosk na povrchu sa opotrebuje.

2. Keď olej dôkladne vysušíte a povrch je suchý, môžete naniesť vosk. Nezabudnite, len veľmi tenkú vrstvu.

3. Prebytočný vosk utrite handričkou po 20-30 minútach, alebo vosk zabrúste jemným brúsnym papierom. Ak vosk brúsite brúskou myslite na to, že zrnitosť by mala byť aspoň P600, najlepšie P1000 a viac (3M Trizact, Festool Platin, Abralony...). Kruhová brúska by mala byť nastavená na najnižšie možné otáčky (nemali by ste zbrúsiť vosk do dreva).

4. Utrite a vyleštite. Pred použitím počkajte 5 dni

Vinnie's UPO DARK

Vinnie's UPO DARK je tvrdý voskový olej zložený z niekoľkých rôznych organických olejov, ktoré prenikajú hlboko do materiálu, ako aj rôznych voskov, ktoré uzatvárajú póry na povrchu a chránia pred vodou. Je 100% prírodný. Vinnie's Oil DARK tiež dodáva ošetrenému drevu tmavý, rustikálny vzhľad.

1. Brúsenie: Drevo obrúste a vyčistite povrch. Potom vlákna poprášte vodou (na povrch naneste trochu vody a počkajte, kým sa odparí, aby sa vlákna zdvihli). Toto treba opakovať medzi každým výbrusom. Ideálne výsledky pri výbruse do P240.

2. Vinnie's olej UPO dôkladne premiešame a nanesieme tak, aby bol celý povrch pokrytý. Nanášame v tenkých vrstvách.

3. Počkajte NAJMENEJ 3 hodiny. Na dosiahnutie najlepších výsledkov však počkajte do nasledujúceho dňa. Nakoniec dôkladne zotrieť alebo vyleštiť. Pred použitím počkajte 5 dni

4. Opakujte 2 – 3 vrstvy na namáhaných plochách. Namáhané povrchy sa prednostne kombinujú s Vinnie's Vax.